|  | ООО ТД Каполиграф 658210, г. Рубцовск, ул. Сельмашская 02 тел. (38557) 4-25-34, 4-07-62 E-mail: kpoligraf@yandex.ru сайт в Internet www.kapoligraf.narod.ru |
| --- | --- |

Справочная информация

============================================================

Характеристики ПЦС

| Марка по средней плотности | Вес 1 м3 смеси, кг | Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м К) |
| --- | --- | --- |
| D200 | 200 | 0,065 |
| D300 | 300 | 0,095 |

Инструкция по приготовлению СДО

- Воздухововлекающая добавка SDO-LP предварительно разводится водой из расчета 0,4 л SDO-LP на 5 л воды. Получаем рабочую смесь.

- Далее используем эту рабочую смесь разводя ее водой из расчета 0,4 л рабочей смеси на 10 л воды, добавляя остальные компоненты.

Расход ПЦС на единицу площади (1 м2)

| Толщина заливки | Объем заливки | Расход смеси |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПВГ | СДО | Цемент М400 |
| 50 мм | 0,05 м3 | 0,98 кг | 0,0375 л | 10,5 кг |
| 60 мм | 0,06 м3 | 1,18 кг | 0,045 л | 12,57 кг |
| 70 мм | 0,07 м3 | 1,37 кг | 0,052 л | 14,6 кг |
| 80 мм | 0,08 м3 | 1,57 кг | 0,06 л | 16,8 кг |
| 90 мм | 0,09 м3 | 1,77 кг | 0,07 л | 18,9 кг |
| 100 мм | 0,1 м3 | 1,96 кг | 0,075 л | 21 кг |
| 110 мм | 0,11 м3 | 2,16 кг | 0,082 л | 23,1 кг |
| 120 мм | 0,12 м3 | 2,36 кг | 0,09 л | 25,3 кг |
| 130 мм | 0,13 м3 | 2,54 кг | 0,097 л | 27,27 кг |
| 140 мм | 0,14 м3 | 2,76 кг | 0,105 л | 29,57 кг |
| 150 мм | 0,15 м3 | 2,94 кг | 0,112 л | 31,53 кг |